Индивидуальный предприниматель

Григорьев Анатолий Михайлович

ИНН 561207353912

Р/с 40802810504100001348 в ОАО АКБ «АВАНГАРД»

г. Москва БИК 044525201 К/с 30101810000000000201

Адрес:460027,г.Оренбург,ул.34-линия, ГСК-270,бокс 425

Тел/факс (3532) 70-81-48, 89228444744

Коммерческое предложение.

Мы готовы предложить универсальный тепло- звукоизоляционный материал - Мягкая Древесно-Волокнистая Плита СОФТБОРД.

С помощью Мягкой Древесно-Волокнистой плиты СОФТБОРД, эффективно решается вопрос тепло- звукоизоляции с минимальными затратами, что несомненно повышает потребительские качества строящихся объектов.

Изготовленные из натуральных волокон древесины плиты СОФТБОРД соответствуют экологической безопасности, удобны и просты в применении.

И позволяет соответствовать целому ряду технических норм и законодательных актов.

Данный продукт имеет весь перечень сертификатов, заключений и рекомендаций по применению и монтажу.

Область применения МДВП СОФТБОРД:

- Утепление кровли (плоской, скатной), мансарды.

- Утепление наружных фасадов для каркасного, массивного, и кирпичного домостроения.

- Утепление наружных стен изнутри, для регулировки климата и звука в помещении.

- Звуко- шумоизоляция межкомнатных перегородок.

- Звукоизоляция стен и потолков с последующей финишной отделкой (штукатурка, обои, покраска) непосредственно по материалу МДВП СОФТБОРД

- Звукоизоляция междуэтажных перекрытий (в стяжку, без стяжки, под наливные полы без дополнительной гидроизоляции).

Приглашаем  к взаимовыгодному сотрудничеству!

С уважением                                                                                Григорьев Анатолий Михайлович

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНУЮ КОМПЛЕКСНУЮ СИСТЕМУ  ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ – СОФТБОРД

| ПОКАЗАТЕЛЬ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СОФТБОРД | МИНВАТА (в среднем по продукту) | ЭКСТРУДИРОВАН-НЫЙ ПОЛИСТИРОЛ (в среднем по продукту) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Толщина | мм | 12 | 16 | 20 | 40 ÷ 150 | 30 ÷ 50 |
| Плотность | кг/м3 | 150 ÷ 270 | 150 ÷ 270 | 150 ÷ 270 | 35 ÷ 200 | 30 ÷ 50 |
| Прочность на сжатие при 10%-ной деформации | кПа | 150 ÷ 300 | 150 ÷ 300 | 150 ÷ 300 | 2 ÷ 80 | 80 ÷ 120 |
| Индекс улучшения изоляции ударного шума | дБ | 24 | 26 | 28 | 26 ÷ 37 | 15 ÷ 22 |
| Индекс изоляции воздушного шума | дБ | 23 ÷ 25 | 25 ÷ 27 | 27 ÷ 29 | 26 ÷ 40 | 18 ÷ 25 |
| Коэффициент теплопроводности | Вт/м×К | 0,038 ÷ 0,046 | 0,038 ÷ 0,046 | 0,038 ÷ 0,046 | 0,034 ÷ 0,045 | 0,028 ÷ 0,035 |

ВЫВОД: важное отличие материала СОФТБОРД от минваты и полистирола – обеспечение аналогичных показателей по шумоизоляции при меньшей толщине материала, а также значительное снижение трудоемкости при монтаже. В качестве примера приведем сравнение звукоизоляции стены, выполненной СОФТБОРДом и минераловатными плитами:

ВЫВОДЫ.

Применение для звукоизоляции плит СОФТБОРД по сравнению с минватой позволит:

- сохранить около 1 м2 площади при общей площади помещения 20 м2 (5%);

- снизить стоимость материалов и работ по звукоизоляции помещений более чем в 2,5 раза;

- создать в помещении условия, близкие к условиям внутри деревянного дома, т.е. благоприятные для людей.

ЗВУКО-изоляционный материал СОФТБОРД, который позволяет достичь соответствия высококомфортных условий проживания и требований виброзвукоизоляции, а именно СНиП 23-03-2003  «Защита от шума и акустика».  Данный материал производится строительными плитами 2500*1200, разных плотностей и толщин от 10-22 мм единой плитой и путем склеивания в сэндвичи – 40-100мм. Благодаря чему, применение данных плит возможно как в полах (шумоизоляция перекрытий, укладывание под лаги, использование в качестве подложки), так и в перегородках, кровлях. Узлы применения в данных системах, разработанные ЦНИиП жилища,по по проблеме – звукоизоляция перекрытий

1-бетонная стена

2-плитка, паркет, др. напольное покрытие

3-стяжка – 40 мм и ниже

4-,5-МДВП 10-22 мм в зависимости от требований к шумоизоляции

6-ж/б перекрытие

Преимущества использования  СофтБорд в данной конструкции:

1. Благодаря высокой плотности и вытекающих отсюда показателей – модуля  упругости, прочности  на изгиб, на сжатие и т.д. (см. характеристики приведены в таблице лист2),

А) существенно снижается слой стяжки,

Б)  не нужно армировать стяжку,

2. Без использования гидроизоляционных  пленок. За счет огромной паропроницаемости СофтБорд берет влагу из стяжки и по мере ее высыхания подпитывает ее, за счет чего получается хорошая сцепляемость материала со стяжкой, за ней не нужно дополнительно ухаживать, а качество получаемой стяжки в несколько раз выше.

3. Данная технология также решает проблему разгрузки фундамента и создает удобства  прокладывания трубопроводов.

# Text boxes

| СОФТБОРД | ПОКАЗАТЕЛЬ | МИНВАТА |
| --- | --- | --- |
| не обязательно | Наличие несущего каркаса и облицовки | требуется каркас и обшивка (средняя цена с работой 200р/м2) |
| 12 мм | Минимальная толщина слоя звукоизоляции | минвата(50 мм) + обшивка(10 мм) = 60 мм |
| определяется расчетом (для жилых помещений оптимально 20 ÷ 36 мм) | Максимальная толщина слоя звукоизоляции | определяется расчетом и параметрами каркаса (как правило 70 ÷ 100 мм) |
| 0,36 м2 при толщине плит 20 мм 0,65 м2 при толщине плит 36 мм | Потери полезной площади помещения 20 м2 при звукоизоляции по периметру 18 м | 1,26 м2 при толщине каркаса 70 мм 1,80 м2 при толщине каркаса 100 мм |
| 130 р при толщине плит 20 мм 234 р при толщине плит 36 мм | Стоимость м2 звукоизоляции при средней цене: СОФТБОРД - 6500 р/м3; МИНВАТА – 4000 р/м3 | 480 р при толщине каркаса 70 мм 600 р при толщине каркаса 100 мм |
| Абсолютно экологически чистый материал | Экологическая безопасность | Наличие фенолформальдегида – опасность онкологических заболеваний! |